## Slide 1
Project Progress Review (PPR) 6-2026
WP- 3 commissioning du canon
5 Octobre 2026

## Slide 2: Etat d’avancement
Beaucoup de manips depuis le 1er faisceau du 11 Mai
  19 au total
  Cahier de manips scanné: cahier de manips – Atrium
  Compte-rendus : compte-rendu et analyse de manips - Atrium
3 photocathodes utilisées
3 catégories de manips:
  Mesures du courant de faisceau en fonction du temps: travail sur l’objectif
  du courant max, stabilité, comprendre la décroissance du QE
  Mesures des dimensions du faisceau en fonction du courant dans le 1er
  solénoïde => investiguer la dynamique transverse, notamment e
  Déplacements du laser sur la photocathode
  =>meilleur QE hors axe? Conséquences sur la dynamique faisceau?

## Slide 3: Etat d’avancement
1ère photocathode sur substrat inox (2ème MBE), QE initial ≈ 6 %, 11 manips du 11/05 -> 25/06
problématique de dégazage de la Coupe de Faraday (CF) induit par faisceau
=> nécessité de monter le courant très progressivement
AOM à 5 %
10 %
15 %
20 %
30 %
Fit exponentiel avec offset => tau = 30 508 s ≈ 8h28
On peut dire aussi qu’on perd 13 % du courant en 1h12
Et donc que le QE chute de la même proportion dans le même temps
QE = 4.3 %
Run du 28/05

## Slide 4: Etat d’avancement
Run consécutif
du 4/06
AOM à 10 %
20 %
30 %
60 %
90 %
QE = 1.1 % au lieu de 3.7 %, à cause du pic de pression?
Bilan: 7h50 de temps de faisceau, 28.3 C produits, courant max atteint = 2,5 mA
QE passe de 6 % à 0.08 %
Faisceau sur écran YAG

## Slide 5: Etat d’avancement
2ème photocathode (n°3 faite dans la MBE) sur substrat Mo, QE initial ≈ 1 %
Run du 15/07
Production pdt 2h50
À pleine puissance
I CF chute de 12 %
QE = 0.6 %
pourtant vide < 10-10 mbar
Run du 21/07
Courant ≈ stable pendant 3h30
Suit les variation du laser
1 % de stabilité hors dégradation
Tentative à 10 MHz
=> pas concluant
Run du 17/07

## Slide 6: Etat d’avancement
3ème photocathode (n°5 faite dans la MBE) = 1ère reconditionée
Run du 26/08
On a atteint 5.1 mA!
Mais claquages, vide ↑=> QE ↓
AOM 30%
AOM 85%
A la fin , QE = 1.55 %
QE initial 6.4 %

## Slide 7: Etat d’avancement
Mesures des dimensions transverses du faisceau avec l’écran YAG
1ère photocathode, le 11/06
A I = 46 A
Pas de mesure de la charge à 10 Hz
=> Pas de comparaison avec simus

## Slide 8: Etat d’avancement
Mesures des dimensions transverses du faisceau avec l’écran YAG
1ère photocathode, le 17/06
Mesures avec la nouvelle électronique faite par Christophe et Fabrice pour I CF
Un facteur 2 de différence / simulations, on dirait que l’accord est meilleur avec un laser plus petit…
Analyse des images correcte, confirmée par Julien
AOM 65 %

## Slide 9: Etat d’avancement
Mesures des dimensions transverses du faisceau avec l’écran YAG
2ème photocathode, le 27/07
1 nA => 100 pC / paquet
Encore un facteur 2,5 / simus
sauf si on utilise un laser de 0.8 mm
au lieu de 1.3 (mesuré avec cathode virtuelle)

## Slide 10: Etat d’avancement
Dimensions transverses ?!?
Forte suspicion sur la taille laser réelle sur la photocathode, on décide de contrôler les distances
Le 28/08 Sylvain/Raphaël; le 7/09 Samuel/Anahi: le trajet vers la cathode virtuelle > photocathode de 34 cm!!!
photocathode
On l’a rectifié dans la foulée
Résultat à voir dans les futures manips
Cathode
virtuelle

## Slide 11: Etat d’avancement
Il est possible de déduire l’emittance des mesures de dimensions du faisceau en fonction du courant du solénoïde
Avec la méthode dite « des 3 gradients »
Ts =
avec C = cos(KLmagn) et S = sin(KLmagn)
(s11)mes = {(T11+LT21)2+(T13+LT23)2}s11 +2{(T11+LT21)(T12+LT22)+ (T13+LT23)(T14+LT24)}s12+ {(T12+LT22)2+(T14+LT24)2}s22
Matrice faisceau
Matrice du solénoïde
Matrice espace de dérive entre sol et écran YAG
Mesures du 27/07 à 100 pC
Isol = 44 A B = 249 G sx,y = 1,06 mm
45,5 257,6 0,64
47 266 0,38
Résolution du système de 3 équations à 3 inconnues
s22 = 127,7.10-6
s12 = 13,8.10-6
s11 = 1,5.10-6
en = 1,7 mmmrad
Simulations ASTRA avec slaser = 0,5 mm
44 A e (avant sol) = 1,97 mmmrad sx,y (écran)= 1,21 mm
45,5 e (avant sol) = 1,97 mmmrad sx,y (écran)= 0,42 mm
47 e (avant sol) = 1,97 mmmrad sx,y (écran)= 0,51 mm

## Slide 12: conclusion
On peut faire des photocathodes avec QE ≈ 6,5 % => potentiel pour 15 mA
On a fait 5,1 mA
Le courant donc le QE chute assez systématiquement, impact claquage très fort
Pourquoi?
  Qualité du vide, bombardement des ions, densité de puissance laser? => voir après passage à 1 mm du laser
  Aller hors axe pour un meilleur QE mais impact sur la qualité de faisceau à investiguer
Dynamique transverse: maintenant que le laser fait 1 mm, meilleurs résultats à venir?
Monter la haute tension? Mais problème de radiations à cause de l’effet de champ.
solution 1: ouvrir et nettoyer; non, pas le temps
solution 2: conditionner avec du gaz neutre comme le krypton
Workshop photocathode du 21 au 23/09:
    Collègues impressionnés par nos progrès en 2 ans
    Intérêt pour notre machine
    Intérêt pour une collaboration exprimée par INFN-Milan, HZB, STFC, université de Salerno