## Slide 1
Optimisation de cavités radio-fréquence supraconductrices (SRF) grâce à la fabrication additive (FA)
Q. PONCHON 1-2-* , K. DANFAKHA 2, F. LOMELLO 2, F. EOZENOU 2, S. JENZER 1, N. DELERUE 1 T. PROSLIER 2.
1Université Paris-Saclay, CNRS/IN2P3, IJCLab, Orsay, France.
2CEA, Saclay, France.
* ponchon@ijclab.in2p3.fr
            Technologie actuellement utilisée pour les cavités SRF :
Possibilité d’optimiser la forme selon les zones de puissances à dissiper
Réduction coûts cryogéniques
Augmentation performances
Matériau : Niobium
Fabrication : Mécano-soudé
Refroidissement : Bain d’hélium liquide
Matériaux : Cuivre (substrat) + Revêtement supracondoncteur
Fabrication : Fabrication additive + Dépôt
Refroidissement : Hélium liquide dans canaux internes à la cavité
Puissance maximale à dissiper située à l’équateur
            CONTEXTE DU PROJET
He
Dépot supra-conducteur
Échangeur de chaleur optimisé
            Possibilités de SFR grâce à la FA :
[1] R. Dhuley, presentation TTC meeting 2020 CERN, Geneva.
[2] S.Pillot, Fusion laser sélective de lit de poudres métaliques, Techniques de l’ingénieur, 2016
Surface post fabrication FLLP – CuCrZr
Surface obtenue après fabrication additive FLLP :
Zone avec un bain de fusion régulier des cordons de soudure de l’épaisseur de couche.
Présence de particules non fondues totalement mais juste fritées sur la surface
Traitement EP
 | Sa (µm) | Sz (µm) | Ssk
Avant EP | 12,9 | 186 | 1,51
Après EP | 3,9 | 62 | 0,14
Réduction de la rugosité grâce à l’EP avec un Ra qui diminue de 12,9 µm à 3,9 µm
Écrêtage de profil avec la diminution du Ssk
Schéma de principe du procédé de fusion laser sur lit de poudre
Paramètres importants procédé FLLP:
Densité d’énergie (J/mm³)
Puissance Laser (W)
Vitesse de balayage laser (mm/s)
Épaisseur de couche (mm)
Écart vecteur (mm)
            Densification des pièces CuCrZr obtenues par Fusion Laser sur Lit de Poudres (FLLP)
            Post-traitement par électropolissage (EP) pour préparation au dépôt
He
            Conclusion
            Références
Particules non fondues
Caractérisation de l’alliage CuCrZr à température cryogénique (traction, conductivité thermique, test d’étanchéité )
Fabrications sur de nouvelles poudres (Cu-Zr, Cu-Sn, Cu pur)
Réduction de la porosité avec l’augmentation de la densité d’énergie (optimum à 5% de porosité  95 % de densité)
Meilleurs résulats obtenus avec une épaisseur de couche plus faible : de 30 microns comparé à 40 microns
            Perspectives
L’augmentation de la densité des pièces joue sur la qualité finale des pièces après traitement d’électropolissage avec l’obtention de rugosités plus faible.
L’auteur tient à remercier le LabEx P2IO pour le financement du projet FABACC qui a permis de réaliser cette étude.
Porosité des pièces en CuCrZr en fonction de la densité d’énergie