## Slide 1
Texturation d’aciers inoxydables massifs à l'échelle micrométrique avec plasma chloré ICP : Optimisation des procédés et compréhension des mécanismes de gravure
F. Laourine1,2, G. Marcos1, S. Guilet2, A. Rhallabi3, G. Le Dain3, C. Cardinaud3, T. Czerwiec1
1 Institut Jean Lamour, UMR CNRS-Université de Lorraine, Nancy, France
2 Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies, UMR CNRS-Université Paris-Saclay, Palaiseau, France
3 Institut des Matériaux Jean Rouxel, UMR CNRS-Université de Nantes, Nantes, France 3 4 SILSEF, Archamps, France

## Slide 2
Plan
I- Introduction
Les aciers inoxydables pour réaliser les objectifs de développement durable (ODD)
Texturation de surface pour les ODD
Littérature sur la texturation de surface des matériaux massifs
II-Expérience: gravure par plasmas inductif à base de chlore
III- Optimisation de la gravure des aciers inoxydables
III-1 Mécanismes de gravure
III-2 Gravure des composants principaux des aciers inoxydables
IV-Mesures XPS à l’aide du système de transfert
Conclusion

## Slide 3
Technologies de l’énergie (nuclèaire)
https://www.worldstainless.org/
Aciers inoxydables austénitiques : série 300 series (AISI 316): résistance à la corrosion (environnement humide) et ténacité
I- Introduction : Les aciers inoxydables pour réaliser les ODD
articulations de la hanche et du genou, implant orthopédique…
usine d'incinération et de purification et de dessalement de l’eau
Tuyauterie
Technologies de l’hydrogène
Industrie alimentaire, laitière,
brasserie
Utilisation dans un environnement liquide
Notes: stainless steels are used in many fields. As the title of this stainless steel world journal article says with a certain irony "can mankind survive without stainless steel?“ Surface treatments can be applied in which steels find applications in humid environments: citer

## Slide 4
I-Introduction : Texturation de surface pour les ODD
Stockage magnétique
Thermal management : heat exchangers, anti-icing
Propriétés optique (revêtements anti-reflets…)
Tribologie (Lubrication…)
Segment de piston dans l'automobile …
Anti-givrage:
Avion, éoliennes…
Projet Verglas « développement d'un système de protection contre le givrage des aéronefs par pLASma »
2022
Notes: Here you can find some example of patternings applied the SDGs. Lire

## Slide 5
I- Introduction : texturation de matériaux massifs (très peu de littérature)
Etching rate 2000 nm.min-1 on silicon
M. Huff,, Micromachines 2021, 12, 991
300-400 nm. min-1 on SiC (gold govered by electrolytic nickel mask selectivity 18.5/1)
M. Huff and M. Pedersen, JAP, 122 (2017) 023302
500 nm. min-1 on fused silica (nickel mask selectivity 10/1)
M. Huff and M. Pedersen, JAP, 122 (2017) 023302
Fabrication de MEMS
2700 nm. min-1 on Tungsten (aluminium mask selectivity 35/1)
Y. Xia , Z. Wang, L. Song, W. Wang, J. Chen, S. Ma, Sensors & Actuators: A. Physical 345 (2022) 113825
500 to 2000 nm.min-1 on titanium
M. Huff,, Micromachines 2021, 12, 991

## Slide 6
II-Expérience: gravure par plasmas inductif à base de chlore
SPOT project: Submicronic structuring of steels by Plasma etching for Optical applications and Tribological optimization.
ICP/RIE Sentech SI 500S reactor
Conditions expérimentales typiques: 800 W, 5 mTorr, - 150 V, 220°C, Cl2 60 sccm
Masques réalisés par photolithographie
Notes: In the SPOT project we were studying the Submicronic structuring of steels by Plasma etching for Optical applications and Tribological optimization. This project was founded by the French national research agency and involved l’IMN from Nantes, le C2N from Saclay and l’IJL from Nancy. The aim of this project is to explore the possibility of etching steels in chlorinated plasmas, the idea being to transpose the techniques of microelectronics to the etching of metals. Masks, intended to measure the etching rates were elaborated by the photolithography technique

## Slide 7
Optimisation de la gravure des aciers inoxydables
 | Nom | Cr (pds%) | Ni (pds%) | Mo (pds%) | Si (pds%) | Mn (pds%) | C (pds%)
Acier inoxydable austénitique | 4441 | 17,7 | 14,7 | 2,7 | 0,3 | 1,8 | 0,01
Acier inoxydable martensitique | 4116N | 14,5 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,15
Bien inférieur à ce qui est rapporté dans la littérature, mais comparable à ce qui est rapporté pour le nickel

## Slide 8
Ions
Ar+
Cl2+
Cl +
Metallic
surfaces
Plasma
sheath
Neutral species
Cl2
Cl
Metallic
surfaces
Plasma
sheath
MCl
MCl2
MCl3
Metallic
surfaces
Plasma
sheath
MCl
MCl2
MCl3
Ions
Ar+
Cl2+
Cl +
Gravure physique
(pulvérisation directe)
Gravure chimique
(gravure par des neutres)
III-1 Mécanismes de gravure
Gravure chimique assistée par des ions

## Slide 9
Plasma | Vitesse de gravure (nm/min) Fe (feuilles) | Vitesse de gravure (nm/min) Cr (massif) | Vitesse de gravure (nm/min) Ni (feuilles)
Cl2 | 269 (±5) | 45 (±3) | 7 (±1)
Cl2/Ar | 483 (±7) | 112 (±2) | 22 (±1)
Ar (ICP) | 40 (±1) | 26 (±2) | 55 (±1)
Ar (IBE) | 3 (±1) | 3 (±1) | 4 (±1)
Conditions expérimentales: 800 W, 5 mTorr, - 150 V, 220°C, Cl2 60 sccm, durée 5 min
Gravure des composants principaux des aciers inoxydables
Fe: Gravure chimique
Cr: Gravure chimique assistées par des ions
Ni: Pulvérisation seule
Raie du Fe et du Cr observée en SEO Fe and Cr lines mais pas du Ni
Mass percent (%)
Spectrum O Si Cl Ni
----------------------------------
Objets 2 0,00 0,30 - 97,61
Objets 4 8,82 0,32 15,93 67,92
Objets 5 8,52 0,09 16,79 65,14
Vue MEB de la surface de Ni gravée en plasma Cl2 / Ar
Analise EDX
Sputtering yield oo Ar+ at -150 V
Incident angle (°)
Notes: This figure shows the results obtained on two stainless steels, one austenitic and the other martensitic, the composition of which is given in the table. The main difference is the nickel composition. In this figure, the etching rate obtained on the elements Fe, Cr and Ni individually are shown separately. It is observed that the temperature activates the etching of the iron, so there is a chemical etching whereas this is not the case for the chromium and the nickel which are only sputtered.

## Slide 10
IV-Mesures XPS à l’aide du système de transfert sous vide
XPS Nantes (IMN)
ICP à Saclay (C2N)
Système de transfert sous vide
Système de transfert sous vide
Porte-échantillon pour le système de transfert
Notes: In order not to have the samples released between the etching and the XPS analysis, a transfer system has been implemented. Here you can see a picture the ICP reactor in Orsay, here the vacuum transfer system with substrate holder and finally the XPS Device.

## Slide 11
Fe gravé dans un plasma Ar :
Fe métallique et oxydes FeO et Fe2O3
Fe gravé dans un plasma Cl2/Ar :
Intensité du pic correspondant au Fe métallique est faible
Observation de chlorures de fer FeCl2.
Un film chlorures de fer de 3.3 nm est formé en surface
Intensity (a.u.)
Intensity (a.u.)
Binding energy (eV)
Fe 2p
Argon etching
Fe 2p
Cl2/Ar etching
IV-Mesures XPS à l’aide du système de transfert sous vide : Fe

## Slide 12
Intensity (a.u.)
Intensity (a.u.)
Binding energy (eV)
Cr 2p
Argon etching
Cr 2p
Cl2/Ar etching
Cr gravé dans un plasma Ar :
Cr métallique et oxydes Cr2O3 et Cr(OH)3
Cr gravé dans un plasma Cl2/Ar :
Le pic correspondant au Cr métallique disparait
Des chlorures de Cr sont observés CrCl2 and CrCl3.
Un film chlorures de Cr de 5 nm est formé en surface
IV-Mesures XPS à l’aide du système de transfert sous vide : Cr

## Slide 13
Intensity (a.u.)
Intensity (a.u.)
Binding energy (eV)
Ni 2p
Argon etching
Ni 2p
Cl2/Ar etching
Ni gravé dans un plasma Ar :
Ni métal et oxydes NiO et Ni(OH) are
Ni gravé dans un plasma Cl2/Ar :
Le pic correspondant au Ni métallique disparait
Un chlorure de Ni est observé NiCl2
Un film chlorures de Ni de 5 nm est formé en surface
IV-Mesures XPS à l’aide du système de transfert sous vide : Ni

## Slide 14
Conclusion
La gravure d’aciers inoxydables massifs dans un réacteur RIE-ICP (gaz Cl et Ar-Cl) a été étudiée pour la première fois afin de réaliser une texturation de surface
Il existe très peu d'études sur la gravure plasma de matériaux massifs
Les vitesses de gravure obtenues sont inférieures à celles rapportées pour d'autres matériaux massifs
Les mécanismes d'attaque des aciers inoxydables ont été présentés et étudiés pour les principaux composants de l'acier inoxydable (Fe, Cr et Ni)
Des particules contenant Fe, Cr et Ni sont observées à la surface de la gravure plasma. Des particules plus grosses, composées de nickel et de chlore sont observées à la surface du nickel gravé.
On peut en conclure que Fe est efficacement gravé chimiquement par rapport à Cr et Ni. Cr est gravé par gravure chimique assistée par des ions tandis que Ni est uniquement pulvérisé.
Des mesures XPS à l'aide d'un dispositif de transfert sous vide ont montré que des chlorures métalliques sont présents sur les surfaces après gravure dans des mélanges gazeux Ar-Cl (FeCl2 pour Fe, CrCl2 et CrCl3 pour Cr et NiCl2 pour Ni)

## Slide 16
Merci pour votre attention
Fériel Laourine, Lauréate du prix de thèse Renatech 2023

## Slide 17
Technique de masquage sol-gel de la société silsef
Performances:
Bonne sélectivité des masques sol-gels TiO2 et Al2O3 par rapport à l’acier 4441 pour une gravure par plasma Cl2/Ar.
Gravure longue des aciers inoxydables avec masques sol-gel
Masques sol-gel = 4 étapes
1. Dépôt du sol-gel sur le tampon
2. Nanoimprint
3. Densification par plasma O2
Sol-gel
Acier
Tampon
Acier
Sol-gel
Acier
Sol-gel
4. Recuit

## Slide 18
Etching depth = 2500 nm. Selectivity of the mask= 1.8
Smooth surface and no deposits on the etched surface of 4441 steel.
SEM images with 45° tilt of 4441 steel etched by Cl2/Ar plasma and cleaned with H2 plasma
Etching parameters: 800 W/ 5 mTorr/ 60 sccm (Cl2/Ar(30%)/ -150 V/ 220°C/ 60 min.
Plasma cleaning : 500 W/ 3 mTorr/ 60 sccm H2/10 min.
Etching with Cl2/Ar plasma and cleaning with H2 plasma
Etching of stainless steels with sol-gel Al2O3 masks