## Slide 1
C. Meyer, P. Davidson, D. Constantin, V. Sergan, D. Stoenescu, A. Knezevic, I. Dokli, A. Lesac and I. Dozov
Analogue d’une transition de Fréedericksz
dans une phase smectique A biaxe (SmAb)
-1-
C. Meyer, P. Davidson, D. Constantin, V. Sergan, D. Stoenescu, A. Knezevic, I. Dokli, A. Lesac, and I. Dozov, PRX 11, 031012 (2021)

## Slide 2
Nématique Twist-Bend
(NTB)
Nématique (N)
Smectique A
(SmA)
Isotrope
(I)
Différentes phases CL
-2-
n

## Slide 3
46 Å
22 Å
154°C
122°C
88°C
I
N
NTB
Mx
BNA-76
6-PEPP-N
229°C
97°C
I
N
cristal
Mélange étudié
-3-

## Slide 4
46 Å
22 Å
154°C
122°C
88°C
I
N
NTB
SmAb
BNA-76
6-PEPP-N
229°C
97°C
I
N
cristal
163°C
110°C
100°C
I
N
NTB
Mx
41°C
cristal
BP12
Mélange étudié
88%
12%
+
-4-

## Slide 5
Phase Mx
-5-
Ordre à courte portée:
anneau diffus aux grands angles
caractère liquide à 2D
interaction entre cœurs mésogènes
périodicité smectique q0=2/d0
pas de mode de densité à q0/2  période de 2d0=L n’a pas de réalité physique
 phase Mx intercalée
réflexion smectique du 2nd ordre
=1.7 T
d0 ~ 22.5Å

## Slide 6
Phase Mx
-6-
Ordre à courte portée:
anneau diffus aux grands angles
caractère liquide à 2D
interaction entre cœurs mésogènes
périodicité smectique q0=2/d0
pas de mode de densité à q0/2  période de 2d0=L n’a pas de réalité physique
 phase Mx intercalée
réflexion smectique du 2nd ordre
=1.7 T
d0
L
p
p
L
d0
d0 ~ 22.5Å
Anneau max dans direction  n  SmA
Extension angulaire de l’anneau augmente
quand T diminue  pas SmA
Inclinaison des cœurs mésogènes dans les couches
 SmC ou SmCA

## Slide 7
r
r
108.8°C
100µm
100µm
108.8°C
-7-
BP12 dans la phase NTB
Domaines monochiraux adjacents de chiralités opposées

## Slide 8
BP12 dans la phase NTB
r
r
108.8°C
100µm
100µm
108.8°C
-8-
Domaines monochiraux adjacents de chiralités opposées

## Slide 9
r
MX
NTB
BP12 Biphase NTB  Mx
100.7°C
100.7°C
Urms=0V; f=0kHz
Urms=9V; f=6kHz
-9-

## Slide 10
BP12 Biphase NTB  Mx
-10-

## Slide 11
E
E = 0
Transition de Fréedericksz dans la phase N
-11-
n=ne-no diminue
ne diminue
no constant
no
ne
y
z
no
x
no
ne
y
z
no
x
n
n
r
no
ne
z
no
x
y

## Slide 12
-12-
Transition de Fréedericksz dans la phase Mx
E
E = 0
r
n= nnn - nmm
nnn
nll
nmm
y
z
x
n = nnn - nll
nnn
nll
nmm
y
z
x
m
m
« Planaire »
m = /2
« Homéotrope »
m = 0
m
m

## Slide 13
n
n
-13-
Transition de Fréedericksz
N
Mx
m
m

## Slide 14
-14-
r
MX
NTB
MX
NTB
r
E
n
Biaxialité d’un domaine quasi-homéotrope de phase Mx
m

## Slide 15
Temps de réponse dans N et SmAb
-15-
Notes: The dynamics of the biaxial Fréedericksz transition is qualitatively similar to its uniaxial analog. The on- response time depends on the applied voltage, while the off-time depends only on the sample thickness. As you can see , the off-time in the biaxial phase is much smaller, indicating that the rotational viscosity is two orders of magnitude lower for the secondary director.

## Slide 16
-16-
Conclusions
Transition de Fréedericksz avec un temps de relaxation 30 fois plus rapide que dans le N
k
m
n
Q
d0
L
p
p
L
d0
Découverte d’une phase biaxe intercalée Mx  SmAb
Propriétés élastiques du directeur secondaire m de SmAb analogues celles du N

## Slide 17
Remerciements
-17-
Christophe BLANC
Maurizio NOBILI
Patrick DAVIDSON
Ivan DOZOV
Anamarija KNEZEVIC
Irena DOKLI
Andreja LESAC
Doru CONSTANTIN
Vassili SERGAN
Daniel STOENESCU
ANR-15-CE24-0012
Geoffrey LUCKHURST
Tania SERGAN
PHC COGITO
IP-2019-04-7978
ANR aap générique 2023
Post-doc + PhD disponibles

## Slide 20
Etude diélectrique dans les phases N et Mx
-20-

## Slide 24
Constantes élastiques de divergence et de flexion
N
SmAb
Notes: As usual, in the nematic the splay modulus increases on cooling. The same trend is observed in the biaxial smectic A, but starting from a twice lower value. From the dielectric data we obtain also the bend elastic modulus. In the nematic, approaching the NTB phase it shows the typical pretransitional decrease and almost vanishes. In the SmAb phase it shows more regular behavior but remains twice smaller than the splay modulus.

## Slide 25
Biréfringence fonction de la température

## Slide 26: Seuil de Fréedericksz
Notes: The measured voltage threshold plotted here is only slightly larger in the biaxial smectic A. From these data, and measuring the dielectric constants, we obtain the splay modulus in the two phases…

## Slide 27
Splay and bend elastic constants
N
SmAb
Notes: As usual, in the nematic the splay modulus increases on cooling. The same trend is observed in the biaxial smectic A, but starting from a twice lower value. From the dielectric data we obtain also the bend elastic modulus. In the nematic, approaching the NTB phase it shows the typical pretransitional decrease and almost vanishes. In the SmAb phase it shows more regular behavior but remains twice smaller than the splay modulus.

## Slide 28
n
n
-28-
Transition de Fréedericksz
N
Mx
m
m

## Slide 29
r
(a)
(b)
(c)
(d)
Enlever les « stripes »
Notes: Fig.20=Old Fig 17