## Slide 1
J.M. Tarascon
Les batteries dans le
contexte du
développement durable ?
Section Paris-sud de la SFP
Mercredi 7 Juin, 2023
Auditorium P. Lehmann. Lieu : IJCLab
Notes: La presentation peut dured 50 minutes comme d’ailleurs la séeie de questions ..
iJe tiens tout d’abord à remercier Louis Fayard pour m’avoir invité , dans le cadre de la séried des confèrences de la société française de physique pour parler d’un sujet autant d’actualite que celeui des batteries ou energies renouvelables qui aujourd’hui font la une de nombreux journeauxou périodiques.
Ma présentation aujourd’hui ne rapportera point de la science fondamentale sur les batteries mais tentera plutôt de décrire ce qui se passe dans ce domaine avec à la fois les avancées scientifiques et leur impact sociétaux d’où cet exposé sera un jeu de pingpong entre avancées scientifiques et applications;
1

## Slide 2
Energies renouvelables/Batteries : Font la une des journaux
Notes: Ces energies renouvelables sont en effet un grand espoir pour

## Slide 3
Plan de l’exposé

Introduction :
Positionnement des batteries dans la transition énergétique

La technologie à ion Li: Fonctionnement et développement
Science et innovation au niveau des batteries

Performances, durabilité, éco-compatibilité

Conclusions
Ressources et recyclage

Les batteries: cadre législatif européen
Notes: Je situerai le positionnement des batteries dans le contexte de la transition énergétique et en rappellerai leur principe de fonctionnement;
Par la suite je parlerai de science et innovation au sein des batteries et j’illustrerai cela via stratégies mises en place pour

## Slide 4
Différentes stratégies pour un développement durable
Le soleil envoie
sur notre planète
10000 fois
l’énergie dont
nous avons
besoin
Utilisation des énergies renouvelables Maitriser leur production,
transport , stockage et conversion
(Décarboner ou défossiliser le monde de demain)
Notes: Dans notre course vers le développement durable ou plus spécifiquement de dcarboner ou défossiler le monde de deman,, beaucoup d’espoir repose au remplacement des energies fossils par les energies renouvelable et ce d’autant plus qu’ells sont tres abondantes. qu’I sont tres abondantes. On rappellera simplement ici
4

## Slide 5
Différentes stratégies pour la conversion d’énergie solaire
Radiations
Electricité
Bio-carburants
Cellules
photovoltaïques
Photo-électrolyse
N.S. Lewis, MRS Bulletin, Vol. 32, Oct. 2007
H2
CO2
Sucres
H2O
O2
Photosynthèse
(artificielle ..)
~0.3%
~ 6%
> 20 %
Notes: Il existe différentes pistes de recherche prometteuses sur la conversion de l’énergie solaire sont actuellement poursuivies mais leur temps de maturation reste incertain. elles consistent entre autres à transformer l’energie solaire transformer l’énergie en différents vecteurs que sont
 l’électricité par la conversion photovoltaique
 L’hydrogène par les reactions de photocatalyse tirant parti de la jonction semic-conducteur liquide pour dissocier H2O en H2 et OZ
Les biocombustibles ou biofuels par la photosynthèse naturelle ou artificielles avec la mise au point de dispositifs enzymatiques sophisticés.
5

## Slide 6
L’énergie photovoltaique : Progrés spectaculaires mais ..
Its evolution
"Solar Generation V-2008.pdf"
Efficacité dépasse les ~ 20% avec un coût de of 0.33€ per kWh
Larges
variations
Comment lisser ces fluctuations
Stockage
Notes: Il s’ahit d’énergies de flux
6

## Slide 7
Stockage des énergies renouvelables: Stockage hydraulique
Meilleur moyen de stocker de l’énergie
Sites géographiques sont limités
Estimé: $1300 par kW de puissance installée
7 US cents /kWh
Le projet hydroélectrique solaire de Valhalla
600 MW solar plan
600 m
300 MW
pumped storage
Hydro-pumping-
Pompe de l’eau
quand le vent
souffle ou le
soleil brille
Notes: Le meilleur moyen de stocker de l’énergie que je puisse penser est retranscrit ici. Comment cela fonctionne . Lorsque le vent souffe ou le soleil brille vous pomper l’eau dans le réservoir, ainsi l’énergie est emmagasiné si bien que lorsque vous voulez prendre une douche il vous suffit de tourner le robinet sans besoin d’énergie supplementaire.
Une dérivation moderne de ceci est un plan dans le nord du Chili où ils prévoient une centrale solaire de 600 MWh
Let me show, The best form of energy storage that I know of is picture here. The way it works is then the wind blow you pump the water so the energy needed to pump water is already done you want to use it. Just need to turn the valve to do it. A modern diversion of this is a plan in northern Chile where they are planning solar farm of 600 MWh and in addition to that they plan to pump sea water from the ocean up to reservoir 600 meters high.
Coast of Chili,there is a lift clift of 600 m2 Solar plan of 600 Mw . To pump sea water by 600 meters ; Pump storage as a good souce for storing wind and sun .
100 dollars kwhh for manufacturing cost
The Valhalla solar/pumped hydro project
Pump storage is recognized as the best solution for storage energy.
Average energy cost somewhere around

## Slide 8
Energie chimique
Energie électrique
Batteries
Stockage des énergies renouvelables: Stockage électrochimique
La plus grande
avancée
en électrochimie
du siècle dernier
Notes: This is the reason why the three pionners of the discovery were awarded the Nobel prize of chemistry in 2019
oLe stockage electrochimique qui repose sur la conversion de l’energie chimique en energie electrique via le dispositive électrochimique qu’on appelle les batteries.
Depuis la &ére batterie rechargeable ay polmb par gaston planté en 1859 beaucoup d’autres technologies ont vu le jour et sont compares ici sur ce grphe en termes d’énergie volumetrique et massique . La technologie à ions qui peut-être vu comme la plueLi emerge , elle peut être représenté
8

## Slide 9
Li1-xCoO2+ xLi++xe-  LiCoO2
LiC6 Li+ + C6 + e-
4.2
4.0
3.8
3.6
3.4
3.2
3.0
Densité d’énergie (Wh/kg) = Potentiel V (volts) x Capacité (Ah/kg)
Batteries à ions lithium: principes de fonctionnement
Densité d’énergie
Efficacité énergétique
9
Capacité (Ah/kg) = 26,8 *
Masse molaire (kg)
Nb d’électrons /mol
Tension de sortie
d’une batterie qui
dépend de la
structure électronique
du matériau
Ef
MO*
MO
DOS
Notes: Cette technologie repose sur lutilisation de matériaux d’insetion come electrode positive et negative separées par un electrolyte aqueux. Lorsque l’on connecte les bornes = et – de l’accumuateur , c’est a dire lorsque vous télephonez vos avez un courant qui passe entrainant une diminution de potential.
Pour augmrenter la densité d’énergie il faut donc augmenter soit V soit la capacité.
Les technologies de batterie n’ont cessé de s’amélioer avec le temps mais a differente vitesse

## Slide 10
Un autre personnage clé dans le développement du Li-ion

Annonce d’ E. Musk en avril 2015
(5 milliards de cellules par an !!!)
Obsédé par le coût
100$ / kWh
Dollars / kWh
Au niveau
de la cellule
Révolution dans le monde des fabricants et utilisateurs de batteries
(Prix divisé par 10 sur les 10 dernières années)
Au niveau
du pack
60$ / kWh
22
Septembre
2020
Notes: Se lancer dans le monde ds batteries, sa devise étant
de mettre à disposition de tous,via les batteries,
de l’énergie propre en grande quantité et à bas coût
quel que soit l’endroit où les gens habitent.
Favorise le développement du vehicule electrique

## Slide 11
Le BOOM du véhicule électrique (VE)
150 millions
en 2040
● Ventes de VE devraient
dépasser la limite des
Plus de 450
modèles
existent
I. Tsiropoulos et al. JRC Science for Policy Report , Scenarios for costs and market growth , 2018
NISSAN "Leaf"
RENAULT « Fluence"
GM « Volt"
TOYOTA "Prius"
BOLLORE "Bluecar"
TESLA « Model3"
PEUGEOT "iOn"
MERCEDES "B250e"
Expansion spectaculaire de la production annuelle de batteries ?
● Stockage stationnaire
pour énergies renouvelables
de 3-4 GWh
à 1300GWh
en 2040
Notes: . Pour ce qui concerne la France, le marché est d’environ 160000 véhicules pour 2021, pour un parc de 580000 véhicules rechargeables (électriques et hybrides) sur un total de 39 millions (soit 1.5 %) avec une accélération des ventes, qui représentent désormais près de 20% du marché neuf (dia 2).
Dans les scénarios les plus ambitieux (France Stratégie et RTE) on vise de 9 à 15 millions de VE en 2035 (dia 2). Cette tendance est évidemment mondiale. Actuellement il y a 15 millions de VE sur la terre (sur un total d’un milliard soit 1,5 %) avec un marché en 2021 de 6 millions ce qui correspond à 9 % des ventes totales.

## Slide 12
Répercussions en cours au niveau de l’Europe
L’Europe espère produire 19% de la production de batteries en 2029 contre à peine 1% aujourd’hui
Gigafactories poussent comme des champignons
Prologion
Tout comme plus
de 96 % des matériaux utilisés
dans les batteries Li-ion
98% des machines d’assemblage
sont importées
+
Notes: (english) Soverainti
Tristrimetalsililelphosphite

## Slide 13
La technologie à ions Li: maitrisée chimiquement
September2019
J. Dahn
…
Avancées au niveau de la chimie de ces systèmes a permis d’en améliorer leur durée de vie ;
Quels sont les challenges restants ?
Trois années
de tests sur
Cellules
(NMC-532)/
Carbone)

## Slide 14
Durabilité et fiabilité des batteries ?
Eco-compatibilité des batteries ?
Autonomie et recharge des batteries?
Abondance des matériaux-recyclage ?
Science et innovation pour des meilleures batteries …
Notes: At this stage, having set-up the context le me describe now the science and innovation innvolved in the quest for better batteries via some exemples dedidacted to improve either the battery capacity, battery sustainability or battery smartness .

## Slide 15
 LiCoO2 (1991)
(150 mAh/g)
Les oxydes lamellaires : Evolution de leur capacité
au fil des années via la chimie

 Oxides lamellaires (2008)
Replacement of Co par le Ni et Mn
(180 mAh/g)
Comment augmenter la densité d’énergie ?
Extraction du cobalt :
Un problème éthique
Today EVs
"811"
Extraction du Co::
un problème d’éthique
Notes: Quant aux électrodes NCA, elles ont une meilleure densité énergétique. Toutefois, elles demandent une gestion en température plus fine car elles se dégradent à partir d'une température plus faible que les cathodes NMC.

## Slide 16
Augmentation de la densité d’énergie: Le nouveau paradigme du redox anionique
NATURE MATERIALS, 2013, 12, 827-835 . NATURE MATERIALS | VOL 14 | FEBRUARY 2015, SCIENCE, 2015, 305 (6267)
Le redox cationique: seule croyance (1991)

Depuis 2014, ce n’est plus vrai: redox anionique
+ 50%
Les oxydes lamellaires
classiques
(cationique)
Les oxydes lamellaires
riches en Li
(cationique + anionique )
(NMC)
(NCA)
e-
Li
M
O
e-
e-
Doublement de la capacité de l’électrode
500
Wh kg–1
1000
Wh kg–1
Prochaines générations de batteries malgré
quelques verrous technologiques restants

## Slide 17
Graphite
Négatives électrodes: à quoi s’attendre ?
Carbone, graphites naturels et synthétiques
6C + 1 Li+ + 1 e- Li1C6
370 mAh/g
Alliages LixM
J.R Dahn et al. Industrial Chemistry Library Vol. 5 (ed. Pistoia, G.) (1994).
3650mAh/g
Gains en Densité d’énergie
10 à 15%
et
Beaucoup d’autres
4Li+ par Si
Composites
C + 10%Si
Si
nanométrique
Notes: Tirer bénefice du carbone Structure de ces coùmposés : Intercation du PC

## Slide 18
La technologie Li-ion : Que pouvons-nous espérer ?
Comment obtenir 800 Wh/l
et aller au-delà
Les batteries
Tout-solide
?
LFePO4
Notes: Beaucuop d’espoirs sont aujourd’hui dédiéé aux batteries tout solde

## Slide 19
Des batteries liquides Li-ion aux batteries Li-métal tout solide
Les batteries tout-solide : Le plus grand engouement
d’aujourd’hui dans le domaine
Carbone
Li métallique
Liquide
Solide
Electrolyte solide
plutôt que liquide
Meilleure sécurité
Gains en densité d’énergie (Wh/kg) or (Wh/l) si on maitrise l’interface du Li
Wvol. = + 70%
WGrav. = + 40%
Carbone par Li-métal M
Sécurité
Densité d’énergie
Energie
Notes: Allows elements to be connected in series by means of the use of a common current collector between the positive electrode (n) and the negative electrode (n + 1), the current collectors delimiting further compartments electrolytic

## Slide 20
Kanno
Nature Materials
Vol. 10 - (2011)
Interfaces
Résistance de
joints de grain
Dendrites de
lithium
Solid
State Electrolyte
Craquelures remplies par Li
Ingénierie
de surface
Méthodes de greffage
et d’enrobage
Cavités
Des progrès conséquents au niveau des
conducteurs ioniques
A. Abakumov, S.S. Fedotov, A.V. Antipov et J.M. Tarascon, Nature. Com, (11) (2020)
Li10GeP2S12

## Slide 21
Bénéfices de l’ingénierie de surface pour
batteries tout solide
0 50 100 150 200 250 300 350 400
92.8 %
200
150
100
50
0
Nombre de cycles
Décharge capacité (mAh/g)
Capacité (mAh/g)
Potentiel (V vs. LiIn/Li°)
- Potentiel de coupure 3.6 V vs. LiIn/Li°
- 3 mAh par cm2, C/20, RT
 Ajout d’une interface Li3PO4
Li6PS5Cl
Li3InCl6 : VGCF
+
Li3PO4 (nm)
1 Tonne par cm2
(100 MPa)
LiIn
-
versus LiIn
T. Koç et al. ACS Energy letters, 7 (2022).
B. Hennequart et al Patent WO36895 (2023)
Résultats assez spectaculaires au niveau du laboratoire mais transformer l’essai
au niveau industriel n’est pas gagné malgré la création de nombreuses spin-offs
100 MPa
 Ajustement de l’élasticité des conducteurs ioniques
Nombre de cycles

## Slide 22
Les industriels se positionnent via des partenariats
en espérant miser sur la bonne start-up
Yale développement 2021 – according to compagnies announcements
Pas un Laboratoire universitaire, pas un fabricant de batteries, et pas un constructeur automobile au Monde qui ne travaille pas sur le tout solide …
Technologies vendues à
tort comme tout solide
car contiennent du liquide
ou polymère
Les constructeurs automobiles pourraient être en mesure de mettre des batteries tout solide dans les voitures d'ici 2030, mais ça sera au début une vitrine de la technologie – non compétitive en terme de marché. «Elles seront encore beaucoup plus chères que batteries lithium-ion conventionnelles »

## Slide 23
Minimiser au maximum le temps de charge
Autre défi : Charge rapide ?
Charge rapide plus difficile que la décharge
rapide en raison de problèmes de dépôt de Li
 Pourquoi ?
https://www.contrepoints.org/2020/08/14/378037-batteries-a-charge-rapide-les-limites-de-la-physique
Charge rapide
(large polarisation)
E
redox
0
NMC (électrode positive)
Graphite (électrode négative)
Charge lente
Potentiel de sortie d’une
cellule (Volts)
4
3
2
1
E
Li4Ti5O12
 Solution ?
20 nm
Li+
Nanoparticules
Notes: En ce qui concerne la recharge de la nouvelle Zoé (son petit nom : ZE50, de 2019, avec une batterie de 52 kWh), je t'ai préparé deux petits graphiques avec les grandeurs que tu cherches, cf document joint. J'ai pris comme exemple une charge DC 50 kW : la batterie vient reçoit directement le courant (constant current, de l'ordre de ~125 A) venant de la borne, sous une tension de ~400 V. La puissance de charge est d'environ 400 * 125 = 50 000 W = 50 kW. Comme la batterie fait 52 kWh, on charge globalement à 1C. Lorsque le SOC augmente, on doit réduire le courant pour éviter d'avoir du Li plating (surtension à la négative si courant trop élevé). De fait qu'au delà de 40~50 %soc, la puissance de charge diminue. La fin de charge est donc très longue.
On met donc en gros 25 min à charger de 15 % à 50 %soc, et ~60 min pour charger de 15% à 80%soc. Les 20 derniers % prennent beaucoup plus de temps car on va charger à < C/5 pour éviter le plating. On recommandera donc à un client qui se charge sur autoroute (c'est là que se trouvent les bornes DC à forte puissance) de faire des charges partielles de ~10%soc à 70-80%soc. C'est comme ça qu'on va le plus vite sur autoroute : faire plusieurs arrêts avec des charges partielles (qui iront vite) plutôt que moins d'arrêts mais plus longs.
La dernière Zoé (modèle de 2019) charge à 50 kW maxi sur les bornes en courant continue (DC)
La Mégane E-Tech électrique (notre nouveauté de l'année 2021 dont on est plutôt content) c'est 130 kW !

## Slide 24
Etat de l’art au niveau de la recharge du VE à ce jour
Tests de charge pour la Zoé ZE50
Batterie de 52 kWh en 400V
(Autonomie en usage normal 350 kms )
● Charge 15 -> 80% prends à peu près 45-50 min
Temps de charge (Min)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Puissance en kW
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Etat de charge de la batterie %
Zoé: Chargeur de 120 kW
● Charge 15 -> 80% prends à peu près 25 min
Batterie de 74 kWh en 400V
Tests de charge pour la Tesla model V3
(Autonomie en usage normal 490 kms)
Super-chargeur Tesla (180-250 kW)
Recharges complètes
en 5-10 minutes:
"quantités d’énergie
à transférer colossales"
“La physique dit NON "
Solutions : Charges partielles de 50% à 70%  Augmenter le nombre de stations
1500 A sous tension de 400V
Cables supraconduteurs (-195°C)
https://ww.youtube.com/watch?v=CMgXgS948sU

## Slide 25
Quelle quantité d’électricité pour alimenter les stations ?
Hypothèse
● 10000 véhicules par heure
● Batteries de 50 kWh
● Stations de recharge tous les 50 kms
Comment gérer les périodes de pointe (i.e. grands week-ends) ?
Le VE entrainera un autre mode de vie, beaucoup plus réglementé
►Echelonnement du départ
en vacances sur la semaine
►Réservation de sa borne de recharge
►Aiguilleurs du transport
routier
Quelle quantité d’électricité pour ces stations . Chiffres Colossaux
1 réacteur nucléaire
de 1GW tous les 200 km !!
France 2022: 60000 bornes
● Chargeur à 120 kW
● Recharge en 30 minutes
2000 bornes
par station
Notes: Chiffres donnent le vertige

## Slide 26
Durabilité et fiabilité des batteries ?
Eco-compatibilité des batteries ?
Autonomie et recharge des batteries?
Abondance des matériaux-recyclage ?
Science et innovation pour des meilleures batteries …
Notes: At this stage, having set-up the context le me describe now the science and innovation innvolved in the quest for better batteries via some exemples dedidacted to improve either the battery capacity, battery sustainability or battery smartness .

## Slide 27
Les véhicules électriques sont-ils la meilleure solution
pour une faible empreinte CO2 ?
D. Larcher and J.M. Tarascon, Nature Chemistry (2015)
Assemblage d’une batterie de 1kWh
 Energie nécessaire ≈ 327 kWh
 CO2 rejeté ≈ 90 kg
Energy required (kWh per kWh produced)

Analyse du cycle de vie
Ishihara, K. et al. Life Cycle Analysis
Proc. 5th Int. Conf. EcoBalance, 293-294 (2009).
Energie provenant de
centrales thermiques : Non
Importance de la source d’énergie primaire
Notes: DE nombreuse pistes de recherché sont actuellement en cours pour remerdier a cela . Et j’en enumererai quelques unes . Elles consistent ..
Je ne détaillerai pas ces diverses approaches mais me consacrerai brievement sur la science sciences et innovation liées a 3 d’entre ells que j’ai marqué en rouge d’ntres eles afin de approaches

## Slide 28
(Li/Na)
Na-ion batteries
Redox flow batteries
…
Aucune d’entre elles n’a atteint un état de maturation suffisant...
Un autre défi:
Vers des batteries plus vertes et éco-compatibles ….
Notes: Now let’s have a look at the battery future research trends which are business driven
And mainly targetetd to lower cost while preventing sustainbility and to develop non-invasive analytical techniques.
And definitly here more fundamental research is needed but in a more pragmatic way

## Slide 29
Développer des batteries Na-ion : Une technologie Française
Carbone
Du Li-ion au Na-ion
Notes: Pour la petite histoire, l'idée de la batterie Na-ion ne vient pas d'un scientifique mais d'un écrivain français, Jules Vernes, qui écrivait des romans d'aventure et de science-fiction.

## Slide 30
La technologie Na3V2(PO4)2F3/C: Le 1er prototype 18650
Décharge capacité (%)
capacité (Ah)
N° de cycles
Régime de décharge en C
4000 cycles
Retour au fondamental
G. Yan et al. Journal of Electrochemical society 2018
Cyclo-voltammètrie
Mesures 4 électrodes

Intensité (mA cm-2)
Voltage (V vs. Ag/Ag+)
CH3OCOONa
CH3ONa
Performances à 25°C
Régime de C
Capacité rétention (%)
N° de cycles
Capacité (mAh/g)
Electrolyte: 1 M NaPF6 in EC-DMC(1-1)
Performances à 55°C
Une semaine
à 55°C

## Slide 31
Na-ion: Huit ans de recherche pour maitriser sa chimie
Electrodes et électrolytes
1st
1000th
Cylabilité
Auto-décharge
Puissance
> 5kW/kg en charge
Création de la Spin-off TIAMAT in 2018

## Slide 32
La technologie Na-ion arrive sur le marché
20/04/2023
La concurrence s’intensifie …
Produite en sous-traitance en Chine à défaut d’usine (500 M€)
Ø
La 1
er
-
ion est française
La 1ère annonce mondiale de
commercialisation du Na-ion est française
(Complémentarité et non concurrence avec le Li-ion)
Notes: Technologie Na-ion est complèmentaire au Li-ion , n’est pas competitive en termes d’autonomie .

## Slide 33
Durabilité et fiabilité des batteries ?
Eco-compatibilité des batteries ?
Autonomie et recharge des batteries?
Abondance des matériaux-recyclage ?
Science et innovation pour des meilleures batteries …
Notes: At this stage, having set-up the context le me describe now the science and innovation innvolved in the quest for better batteries via some exemples dedidacted to improve either the battery capacity, battery sustainability or battery smartness .

## Slide 34: How to make batteries more durable while improving their performance?
Module
Battery
Electric motor
Système
Degré de complexité
SEI
Parasitic chemical reactions
Laboratoire
Suivi de la batterie dans des conditions réelles d’utilisation
Grey and Tarascon, et al. Nat. Mater. 2017
Comment rendre les batteries plus durables tout en améliorant
leurs performances ?
Comment détecter et anticiper les défaillances des cellules dans des systèmes intégrés ?

## Slide 35: Improve diagnostic techniques why?
Offrir une seconde vie aux batteries
Meilleure utilisation de la batterie
Batteries sont surdimensionnées
et sous-utilisées
Faciliter l ’integration des batteries au réseau
(V2G _ G2V)
V2G vs. G2V
Meilleure traçabilité pour établir le carnet de santé de la batterie
Nécessité d'améliorer les techniques de diagnostic : Pourquoi ?

## Slide 36: Improve diagnostic techniques how?
Comment ?
Injecter de l’ intelligence dans les batteries via des capteurs pour surveillance en temps réel
(Acoustique, Electrique, Opticque)
Inspiration de la medecine
Santé humaine
Etat de santé de la batteries.
Passeport
électronique
santé
Immune aux champs magnètiques
Nature isolante
Taille miniature
Grey and Tarascon, et al. Nat. Mater. 2017
Que faire pour une meilleure traçabilité ?
Notes: We want the battery to be the equivalent of the human being in terms of health

## Slide 37: Comment un capteur de Bragg inscrit sur une fibre optique fonctionne ?
Reflected Light
J. Huang, S. Boles and , J.M. Tarascon , Nature Sustainability , 27 Mars 2022
Implementation of fiber in either
pouch or 18650 cell
Picture of commercial NMC622/AG cell

## Slide 38
Internal
FBG
Surface
FBG
7°C
Bottom
FBG
Top FBG
Imagerie en température de la batterie dans des conditions réelles
Notes: With such protocols
established, an increase in the maximal internal T from 26 °C
to 65 °C for a NVPF/HC 18650 cell was measured as the cycling
rate increased from C/10 to 10C, while the temperature difference
between the inside of the cell and surface was found to vary from
0.2 °C to 5.4 °C (Fig. 3a). The non-equilibrium temperature gradient
was also seen in the longitudinal directions and, as expected,

## Slide 39
De la température à la chaleur associée aux réactions parasites
Circuit thermique equivalent
J. Huang, L. Albero Blanquer , J.M. Tarascon et al , Nature energy August 2020
neglected in conventional calorimetry
(constrains on cell size and C-rate)
Température
Chaleur
Taux de chaleur généré par la cellule
Flux de chaleur
Capacité calorifique de la cellule
Bilan énergétique de la cellule
Accès à toutes les observables thermodynamiques de la cellule (DH, DS, ..)
Notes: To do so we are going to use simplified zero-dimensional thermal-circuit
model (Fig. 3c, inset), wherein capacitances feature heat capacities
and resistances feature the inverse of heat transfer coefficients
This insight illustrates that the cell’s accumulated
heat MCP
dT
dt
I
, which is neglected in conventional isothermal calorimetry,
can be an important part of the energy stored within a
cell and should be considered, particularly under aggressive operating
conditions.

## Slide 40
SMF
SEI
Solid Electrolyte Interphase (SEI)
J.M. Tarascon, J. Huang, L. Albero Blanquer; Patent PCT/FR2020/000091
WO2021/198720A1
Surveiller la chimie de la batterie et maîtriser la formation de la SEI
Na-ion 18650
Parasitic
chemical
reaction
D  0.05°C
Suivi de la vie intime des batteries via des capteurs optiques
Détection des réactions parasites préjudiciables à la vie de la batterie + faciliter le choix d’électrolytes pour une formation contrôlée de la SEI
J. Huang, L. Albero Blanquer , J.M. Tarascon et al , Nature energy August 2020
Gassing↑
D  0.01MPa
D  0.02°C
MOF
DT
Heat of formation
(Jg-1 )

## Slide 41
Identification operando des molécules au sein d’une batterie ?
Le suivi de la dynamique de la chimie au sein de la batterie en
conditions réelles est une première
C. Gervillié et al Nature energy , 7 Novembre 2022
Quelle stratégie et comment ?
Détection IR via des
fibres optiques
G. Gervillié, C. Broussard, J.L. Adam et J.M. Tarascon , WO patent 23779186

## Slide 42
νC=O
νOCO
νC-Cring
δCH2/δCH3
νP-F
νOCH3
PF6-
EC
DMCfree
EC
DMCcoor.
ECfree
ECcoor.
DMCfree
ECcoor.
ECfree
DMCcoor.
NVPF/HC 18650
Electrolyte: NaPF6 EC/DMC
Temperature measurement
Chemical species observations
Accès operando simultanée des paramètres et chimiques et physiques
Injection d’une fibre IR et d’un capteur FBG
Suivi optique de batteries commerciales dans des conditions réelles est à l’aube de devenir une réalité
C. Gervillié et al Nature energy , 7 Novembre 2022

## Slide 43
Diagnostic optique en temps réel: des observables
physiques aux observables thermodynamiques et chimiques.
J. Huang et al. eTransportation (2022):https.://www.scienedirect;com/science/article/abs/pii/S25901168

## Slide 44
Détection des dysfonctionnements de la batterie
Développer des systèmes auto-réparants
Du diagnostic au traitement …
F. Betermier et al. Communication Materials (doi.org/10.1038/s43246-020-00056-4), 2020
S’inspirer du vivant :
F. Betermier et al. Chemistry of materials , 2023
Agent supramolèculaire
Autoréparation non autonome: Température comme stimulus
Membrane sélective
pour piégeage de
polysulfures
Cyclodextrine
S52-
Notes: lorsqu'il s'agit de mimer des phénomènes d'auto-réparation et de transport sélectif, la nature est une source d'inspiration parfaite et toute faite. Regardons le transport à travers une membrane cellulaire qui sépare le milieu intracellulaire du milieu extracellulaire. La communication entre ces deux milieux se fait via le passage d'ions, de protéines à travers des canaux protéiques sélectifs pour un certain type de molécules. La membrane sert de barrière sélective à l'information biologique qui peut prendre la forme d'une protéine, d'une hormone ou d'un sucre capté par un récepteur membranaire capable de reconnaître spécifiquement un composé. Ces canaux protéiques ont la capacité d'être parfois à l'état ouvert ou parfois fermés. Lorsque l'on s'intéresse à la structure de cette membrane, celle-ci est constituée d'un assemblage de lipides qui est régi au niveau moléculaire par des interactions réversibles non covalentes (type LH). C'est de la chimie supramoléculaire et c'est pourquoi nous nous sommes tournés vers ce type de chimie pour notre étude de conception d'une membrane capable de capter sélectivement les polysulfures

## Slide 45
J.Huang, S. Boles et J.M. Tarascon; Nature sustainability (2022 )
Batteries intelligentes en 2050 pour minimiser l’empreinte CO2
−
+
Lab on the fiber
T, P, ε, , ∆H, ∆S + RI
Molecular identification, (IR)
Gaine
Chalcogenide
SiO2
AI
Cloud + IA
+ Numerical twins
SOC, SOH, SOP, SOS …
IoT
Embarked BMS
Triggering of the actuator for self-repair
Durability
Safety
Lifetime x 2
Predictability
Efficient use
0
P (SOX)
Passeport électronique
de santé
Vision européenne à long terme pour les batteries
Notes: This is not a simple pipeline of dreams since several steps ave already being achieved;

## Slide 46
Durabilité et fiabilité des batteries ?
Eco-compatibilité des batteries ?
Autonomie et recharge des batteries?
Abondance des matériaux-recyclage ?
Science et innovation pour des meilleures batteries …
Notes: At this stage, having set-up the context le me describe now the science and innovation innvolved in the quest for better batteries via some exemples dedidacted to improve either the battery capacity, battery sustainability or battery smartness .

## Slide 47
The energy transition: abundance of materials and recycling?
6
Cu
Li
Ni
Mn
Co
Graphite
Très nombreux métaux nécessaires
pour les technologies décarbonées
et numériques du futur
Il faudra produire plus de ressources
minérales d’ici 2050 que
depuis le début de l’humanité
Transport:: (Kg per vehicle)
Electric vehicle
Thermal vehicle
Transition numèrique
Innovative technologies
are based on on more and more
complex finalized materials
Intensity of use of metallic
elements in products
Economic
growth
Transition énergétique et écologique
Achzet,B ; Reller A. Powering Future (2011)

## Slide 48
Les besoins en métaux pour les batteries rechargeables
pourront s’approprier toute la production de certains éléments
Nickel
Lithium
Cobalt
Source :Avicenne 2022
Nécessité cruelle de développer une filière recyclage performante …
Métaux pour batteries (Tonnes)
% de métal pour batteries par rapport à la production totale

## Slide 49
1900s’- L’ère du polymère
2000s’- La pollution par le plastique, un problème majeur
Les batteries et leur devenir : Anticiper le futur sans refaire
les erreurs du passé
L’histoire du plastique
L’Inde : le dépotoir des
plastiques du monde
2000s’- L’âge du
véhicule électrique
Les batteries à ions Li , 100 ans plus tard ?
5
Crucial d’agir pour anticiper
le recyclage de grands
volumes de batteries
2025  700 GWh ,
+/- 5MT par an

## Slide 50
Favoriser les circuits
cours de recyclage :
Méthode direct
(séparation physique et retraitement )
Défi scientifique à venir : Simplifier le recyclage
Profiter de la
mine urbaine
Repenser les procédés de recyclage
Batterie de type « LEGO »

Repenser la configuration des batteries
Changement sélectif des composants de la batterie

## Slide 51
L’Europe des batteries : Le nouveau cadre législatif
Santé et durée de vie
Empreinte carbone
Matériaux recyclés
Juillet 2024 : Déclaration obligatoire de l’empreinte CO2
Janvier 2026 :
Affichage de la classe de performance liée à l’empreinte CO2
Juillet 2027 :
Respect obligatoire de seuils maximaux d’empreinte CO2
Juillet 2027 :
Affichage obligatoire de la teneur en Co,, Li et Ni recyclés
Janvier 2030 :
Taux minimaux de matériaux recyclés à respecter (10%Co, 4% Ni et 4%Li)
Janvier 2035 :
Taux minimaux relevés à 20% Co, 10% Li, 12% Ni
Juillet 2024 :
Obligation de doter les batteries d’un système de diagnostic
Janvier 2026 :
Mise à place d’un passeport électronique
Des souhaits mais à quelles conditions et quelles recherches pour
les atteindre dans les temps impartis ?
Notes: Qui contient des directives au niveau de l’empreinte carbone, de matriaux cycls , et leur santé et durée de vie .
Les obligations de recyclage sont les bienvenus mais celles cocernant les teneurs minimales devront être reconsidérés compte tenu des incertitides qui plannent sur les quantites de matériaus disponibles
Et verification du respect de ces obligations vis-à-vis des batteries importés ’

## Slide 52
Le monde des batteries est, et continuera à être, un environnement dynamique
Dans le domaine de la chimie et de l’ingénierie
Conclusions et quelques messages
Dans le domaine industriel
Dans le domaine du développement durable
Nouvelles chimies (Na-ion ou tout-solide), Nouvelles méthodes de refroidissement
Implantations de gigafactories
Approvisionnement en matières premières
Développement de techniques de diagnostics
Chimie de recyclage plus vertueuse
Batteries du futur
Fonctionnalités de diagnostics et d’autoréparations
Chimie du futur
Intelligence artificielle,, science des données
Le stockage
d’énergie
est remplie
de défis
synonymes
d’opportunités

## Slide 53
http://www.college-de-france.fr/site/en-college/index.htm
Remerciements
Merci pour votre attention

## Slide 55
Récentes découvertes de sources de Li en Europe
Salar de Atocama (Chile)
►Les salars (~ 60%)
►Les minerais (~ 40%)
spodumène
LiAlSi2O6
0,5 à 2% en poids.
< à 0,15% en poids.
Sources de Li
Nouveaux gisements en Europe (Cornouailles; UK), Allier (France)
►700 000 véhicules en batteries par an
(5600 T de Li métal)  32000 T de Li2CO3
 21000 T de LiOH
Le BRGM estime que le potentiel de la mine de
Beauvoir est de plusieurs millions de tonnes de Li
Notes: Bureau de recherches géologiques et minières
ite « de Beauvoir », du nom de l’ancienne sociétéexploitante, et située en bordure de la forêt des Colettes, à la limite des départements de l’Allier et duPuy-de-Dôme,
IMERYS

## Slide 56
J.Huang, J.M. Tarascon et al; Nature sustainability (2022 )(
Batteries intelligentes en 2030 pour minimiser l’empreinte CO2
−
+
Durabilité
Sécurité
Durée de vie x 2
Previsibilité
Efficacité d’utilisation
0
P (SOX)
Passeport
électronique
de santé
Vision européenne à long terme pour les batteries
Lab on the fiber
T, P, ε, , ∆H, ∆S + RI
Identification moléculaire (IR)
Gaine
Chalcogénure
SiO2
Système de gestion
de batterie embarquée (BMS)
AI
Cloud + IA
+ Numerical twins
SOC, SOH, SOP, SOS …
IoT
Notes: This is not a simple pipeline of dreams since several steps ave already being achieved;

## Slide 57
% d’éléments chimiques au sein d’une batterie Li-ion
Conséquences au niveau des ressources minières
Chart: 
Matériaux de cathode
650000 T
> 4 000000 T.
38.000 T
Li Métal
280000 T.
De quoi parle t-on: De quelles quantités ?
A ce jour, on doit importer plus
de 95 % des matériaux utilisés
dans les batteries Li-ion…