## Slide 1: Le traitement plasma in-situ des cavités accélératrices supraconductrices
Camille CHENEY, doctorant (1ère année)
Encadré par David LONGUEVERGNE
Assemblée Générale du Pôle Physique des Accélérateurs
21 décembre 2023

## Slide 2: Étude de cas : linac SPIRAL2
SPIRAL2 - GANIL
  Accélérateur linéaire supraconducteur
  Ions radioactifs / physique nucléaire
Cavités quart d’onde supraconductrices
  Niobium / T=-269 °C (4 K)
  Eacc = plusieurs MV/m
Cryomodules
  Enceinte isolante multicouches
  Isoler de l’environnement extérieur
  SPIRAL2=19 (E-XFEL=101 )
Fabrication délicate
  Traitements de surface rigoureux
    chimie + rinçage haute pression
  Assemblage en salle blanche
    Éviter la contamination particulaire
SPIRAL2 cryomodule B. Credit: G. Olry, Journées accélérateurs 2013
SPIRAL2 LINAC. © CEA / Philippe Stroppa
Salle blanche SUPRATECH / amici.ijclab.in2p3.fr

## Slide 3: Problématique (1/2)
PROBLÈME : Dégradation des performances après plusieurs années d’opération
  Apparition ou renforcement de l’ÉMISSION DE CHAMP
CAUSES :
  Pollutions de surface = diminution du travail de sortie () de e-
  Exemples : composés hydrocarbonés, poussières, particules métalliques, griffures
Bonin, B. (1996). ”Field emission in RF cavities” (CEA-DAPNIA-SEA--96-03). France
Particule d’acier inoxydable sur la surface en Nb / R.L. Geng, “Field Emission in Superconducting Accelerators: Instrumented Measurements for Its Understanding and Mitigation”

## Slide 4: Problématique (2/2)
CONSÉQUENCES :
  Émission de rayonnements ionisants (Bremsstrahlung)
    Problèmes de sécurité, et de fiabilité
  Dépôt d’énergie sur les parois de la cavité
    Augmente la charge thermique du bain d’He
    Perte locale de la supraconductivité (soft quench)
  Instabilité du vide
  Force le fonctionnement à Eacc plus faible
SOLUTIONS :
  AUJOURD’HUI : Démontage des cryomodules + remise à neuf des cavités
    Très long (1-2 mois/cryomodule), très coûteux, monopolise de la main d’œuvre
  ALTERNATIVE : NOUVEAU TRAITEMENT PLASMA IN-SITU (émerge en 2015)
    Pas de démontage des cryomodules
    Traitement in-situ (dans le tunnel de l’accélérateur)
Usine cryogénique de SPIRAL2
© Philippe STROPPA/CEA/CNRS

## Slide 5: Traitement plasma : comment ça marche ?
1. PROTOCOLE
Remontée à T ambiante
Injection de gaz dans la cavité
  Gaz noble (He, Ne, Ar) + quelques % de O2
Allumage du plasma avec un système RF dédié
Durée typique du traitement : 1 heure par cellule
3. LIMITATIONS
Semble efficace uniquement sur pollution type hydrocarbures
Pas efficace contamination particulaire
⚠️Fiabilité : ne pas dégrader davantage
Aujourd’hui : regain des performances uniquement
Futur (?) : traitement qui améliore les performances
    Besoin de R&D
Artistic illustration represents the plasma processing technique (Image credit: ORNL/Jill Hemman)
Pollutions CxHy
Plasma
Produits volatils
2. INTERACTIONS PLASMA
Chimique
  O- + CxHy ⟶ espèces volatiles
Mécanique
  Impact balistique des ions sur la surface du Nb

## Slide 6: État de l’art
Efficacité avérée sur quelques machines aux USA
  LCLS-II (SLAC & FNAL)
    Gain notable sur l’émission de champ causée par contamination hydrocarbonée (CxHy)
  SNS (ORNL)
    38 cavités traitées
    Gain moyen Eacc=2.4 MV/m (augmentation 21%)
  CEBAF (JLab)
    44 cavités traitées
    Gain moyen seuil apparition émission de champ = 2.7 MV/m
La R&D continue sur d’autres machines
  USA : FRIB, ATLAS
  Chine : IMP/CiADS
  France : IJCLab/SPIRAL2
B. Giaccone, “Overview of the progress of plasma processing”
In-situ plasma processing inside the SNS linac. Image credit: Genevieve Martin/ORNL.

## Slide 7: Le banc plasma
Échantillons
  ICP plasma source (ibss Group GV 10x DS Ahser)
  Mesures de vitesse de nettoyage : en variant le mélange de gaz, pression, flux de gaz, puissance RF
  Quartz Crystal Microbalance (QCM) + dépôt carbone
Cavité
  SPIRAL2 QWR (avec coupleur fondamental)
  Etudier l’allumage du plasma, sa forme…
Échantillons
Cavité
Coupleur de puissance
Cavité SPIRAL2
Source Plasma
Échantillons
Cavité

## Slide 8: Chronologie du traitement plasma à IJCLab
2021 : LES DÉBUTS
  Montage du banc
2022 : LES 1ères EXPÉRIENCES
  Personnes impliquées:
    1 Post-doc (pas à temps plein)
    1 stagiaire M2 (5 mois)
    D. Longuevergne (superviseur)
  Mesures de vitesse de nettoyage
    Avec différents mélanges gazeux
  Premier allumage du plasma dans une cavité SPIRAL2
    Mode fondamental
    Antennes “custom”
2023 : ÉTUDES APPROFONDIES
  Personnes impliquées:
    Moi (5 mois stage M2 → Doctorant)
    D. Longuevergne (directeur de thèse)
  Nouveaux équipements
    Caméras, ampli large bande, tés de polarisation, alim DC
  Étude plasma cavité SPIRAL2
    Coupleur fondamental
    Modes d’ordres supérieurs (HOM)
      Mesures de couplage
      Allumage/distribution du plasma
      Allumage du coupleur
        Comprendre le phénomène
        Limiter/éliminer

## Slide 9: Pourquoi une thèse sur ce sujet ? (1/2)
Traitement/nettoyage plasma : connu et maîtriser
  Utiliser en sciences des matériaux, du vivant, semiconducteurs
Pourquoi étudier quelque chose de connu ??
  Configuration plasma très spécifique
    Plasma dans un résonateur, avec couplage capacitif
    Plasma loin des antennes
    Basse puissance 10 Watts
    Peu (voire pas) d’études sur la physique des plasma
  Le bon moment pour l’étudier
    Tests avant/après ont montré l’efficacité du traitement. Besoin d’approfondir
    De nombreux phénomènes manquent de compréhension (“allumage du coupleur”)
    Nécessaire de comprendre et de maîtriser les processus
      Afin d’en tirer le plein potentiel

## Slide 10: Pourquoi une thèse sur ce sujet ? (2/2)
ÉTUDE PLASMA
  Mesures plasma : densité, température, énergie, spectre…
  Simulations numériques (COMSOL Multiphysics)
  Tester différentes “recettes” : mélanges gazeux, pression, puissance…
  Abrasion ionique
  Collaboration avec LPP
ÉTUDE MATÉRIAUX
  Comprendre l’interaction plasma/Nb
  Aujourd’hui : traitement curatif
  Demain : traitement préventif ?
  Traiter d’autres types de pollutions
  Mesures de caractérisation de surface (à IJCLab)
    Cf. présentation de Jonathan YEMANE
  Collaboration avec INSP

## Slide 11: Merci pour votre attention !
Questions ? Commentaires ?

## Slide 12: Backup

## Slide 13: What is coupler breakdown?
Definition:
  Phenomenon happening during plasma processing when plasma confines around the powered antenna (FPC or HOM coupler).
  It appears above some RF power threshold.
Is it an issue?
  YES (for HWRs and ellipticals)
    Sputtering of antenna material onto Nb = pollution (Cf. FRIB HWRs [1] and JLab elliptical [2])
    Can damage isolating ceramic leading to vacuum leaks (Cf. IMP/CiADS HWRs [3])
  Maybe NO for QWRs (at least for plasma processing effectiveness)
    Field emission onset is delayed after processing, despite breakdown! (Cf. FRIB QWRs [1]) “we did not observe damage to the coupler even after more than 10 hours of cumulative coupler plasma processing”
    No damage/sputtering observed for SPIRAL2 QWR as well
⚠Must be avoided anyway, because it’s very risky for cavity and coupler integrity
Any explanation?
  Not yet fully understood
  We have some hypothesis
[1] W. Hartung et al., “Investigation of Plasma Processing for Coaxial Resonators”
[2] T. Powers et al. “Plasma Processing of SRF cavities”
[3] A.D. Wu et al., “The Destructive Effects to the RF Coupler by the Plasma Discharge”

## Slide 14: Coupler Breakdown: Every Resonator Suffer
QWR HWR Spoke Elliptical
SPIRAL2 88 MHz
FRIB 322 MHz
CiADS 162.5 MHz
ATLAS 172 MHz
PIPII SSR1 325 MHz
CEBAF C100 1.5 GHz
M.E. McIntyre et al., “Plasma Processing: Ignition Testing and Simulation Models for a 172 MHz HWR Cavity”
W. Hartung et al., “Investigation of Plasma Processing for Coaxial Resonators”
P. Berurtti., “Plasma Cleaning at FNAL: LCLS-II HE vCM Results and Ongoing Studies on Spoke Resonators”
T. Powers et al. “Plasma Processing of SRF cavities”
A.D. Wu et al., “The Destructive Effects to the RF Coupler by the Plasma Discharge”

## Slide 15: SPIRAL2 QWR Coupler Breakdown
1st Regime: No plasma
  No ignition
  “standard” behavior of an RF cavity
2nd Regime: Cavity plasma ignition
  Plasma ignites in the cavity volume
  Plasma follows high E field regions
3rd Regime: Coupler Breakdown
  Plasma confines around the power coupler
  No visible traces of sputtering
SPIRAL2 QWR
Mode 1 E field
Increasing RF power