## Slide 1
Equipe MAVERICS
Pôle Physique des Accélérateurs - IJCLab
Couches minces anti-multipacting pour les accélérateurs de particules
Yanis PISI
Directeur de thèse : Gaël SATTONNAY ; Co-encadrant : Arnaud MANTOUX
Début de thèse : 01/10/21
Financement CNRS-MITI : projet EPISAMA 80 PRIME

## Slide 2: Introduction - Multipacting
Multipacting : effet d’avalanche d’électrons  Perturbe le fonctionnement et limite les performance des composants
Spatial  composants RF des satellites
Nucléaire  antennes hautes fréquences de chauffage du plasma
Accélérateurs de particules  cavités RF supraconductrices et coupleurs de puissance RF

## Slide 3: Introduction - Multipacting
Rendement d’émission d’électrons secondaires SEY =
Les métaux (Cu, Al, aciers inox) et céramiques (alumine) ont un SEY ≈ 2-3
→ Utilisation de revêtements pour diminuer le SEY
Actuellement la plupart des revêtements ont un SEY supérieur à 1 .
Exemple de multipacting dans le LHC : formation de nuages d’électrons dans les lignes faisceaux
Le but est d’obtenir des revêtements avec un SEY < 1 afin de diminuer le phénomène d’avalanche d’électrons

## Slide 4: Introduction
Publication | Film | SEY
I. Montero , 2007 | TiONC | 0,97
P. Costa Pinto, 2011 | TiZrV+C | 0,93
Publication | Film | SEY
E. L. Garwin, 1987 | TiN | 1,05
Dan Wang, 2018 | TiN | 1,54
A.R. Nyaiesh, 1986 | TiN | 1,22
Revêtements de TiN intéressants pour les effets anti-multipacting
Abaissement du SEY
Incorporation
de Carbone
Rugosité ↗
Publication | Film | Rugosité (nm) | SEY
R. Mata, 2014 | Ag | 60 | 2,2
 |  | 150 | 1,6

## Slide 5: Objectifs
Etudes exploratoires des propriétés de couches minces à base de TiN :
  Sans rugosité
  Films minces (pour ne pas modifier les propriétés du bulk si supra)
  Faible SEY et vitesse de conditionnement élevée

## Slide 6: Sommaire
Elaboration couches minces : TiNC et multicouches
Propriétés : mesure du SEY et vitesse de conditionnement
Conclusion

## Slide 7: Sommaire
Elaboration couches minces : TiNC et multicouches
Propriétés : mesure du SEY et vitesse de conditionnement
Conclusion

## Slide 8: Film mince de TiNxCy élaboré par PVD
PVD : dépôt physique en phase vapeur
Ar
Ar
Ar
Plasma composé de radicaux
TiN
Carbone
Substrat
Condensation et création du dépôt sur le substrat

## Slide 9: Film mince de TiNxCy élaboré par PVD
Paramètres du dépôt PVD:
  Substrat de silicium
  Dépôt à 300°C
Image MEB en section transverse
Bilan des caractérisations :
  Rugosité par XRR : 0,5 nm – rugosité très faible
  Épaisseur de 70 nm
  DRX : TiN CFC sous-stœchiométrique en azote
  XPS : Ti0,45N0,29C0,21O0,05
Spectre XPS
Environnement du carbone
Le carbone incorporé est bien lié au titane
Présence de Ti-C

## Slide 10: Film mince de TiNxCy élaboré par ALD
Purge 1
Purge 2
TDMAT : Précurseur moléculaire à base de titane
Ethanol
Plasma NH3
temps
Pression
1 cycle ALD
Purge 3
ALD : dépôt de couches atomiques
  Envoi séquentiel des précurseurs gazeux dans la chambre de réaction
  Réaction chimique et création du dépôt sur le substrat
  TDMAT (1s) / purge 1 (4s) / Ethanol (0,5s) / purge 2 (5s) / NH3 plasma (12s) / purge 3 (6s)
Paramètres du dépôt ALD:
  Substrat de silicium
  Température : 250°C
  Nombre de cycles : 2000
  Pression : 5 mbar
Incorporation de carbone
Formation du nitrure

## Slide 11: Film mince de TiONxCy élaboré par PEALD
Bilan des caractérisations :
  Rugosité (XRR) : 0,6 nm – rugosité très faible
  Epaisseur XRR : 77 nm
  DRX : Amorphe
  Résistivité : 54µ.cm – résistivité faible (par rapport au TiN)
Spectres XPS
Environnement du carbone
Spectres XPS
Environnement de l’azote
  Composition chimique XPS : Ti0,37N0,05C0,02O0,55
Présence de Ti-C
Présence de Ti-N

## Slide 12: Multicouches NbN/TiN
Nb
TiN
NbN
e-
Primary electron penetration
Secondary electron emission
Secondary electron energy loss

## Slide 13: Multicouches NbN/TiN
Si
3,4 nm
3,1 nm
3,2 nm
2,7 nm
3,1 nm
15,5 nm
Bilan des caractérisations :
  Rugosité (XRR) : 0,8 nm – rugosité faible
  Résistivité : 135 µ.cm
  DRX : NbTiN CFC
étude XPS
Élaboration multicouche PVD TiN / NbN

## Slide 14: Multicouches NbN/TiN
Bilan des caractérisations :
  Rugosité (XRR) : 0,8 nm – rugosité faible
  Résistivité : 135 µ.cm
  DRX : NbTiN CFC
étude XPS
Si
3,4 nm
3,1 nm
3,2 nm
2,7 nm
3,1 nm
15,5 nm
Élaboration multicouche PVD TiN / NbN

## Slide 15: Sommaire
Elaboration couches minces : TiNC et multicouches
Propriétés : mesure du SEY et vitesse de conditionnement
Conclusion

## Slide 16: Film mince de TiNxCy
SEY proche de 1 après conditionnement
 | TiNC PVD | TiNC ALD
Sans conditionnement | 1,97 | 1,95
Avec conditionnement | 1,01 | 1,04
TINC PVD
TINC ALD

## Slide 17: Films minces de TiNxCy élaboré par PVD vs ALD
Mesures SEY
Retard de conditionnement pour TiNC ALD vs TiNC PVD
Cependant, Le conditionnement n’est pas fortement impacté par la contamination oxygène
Courbe de conditionnement en fonction de la dose d’électrons (C/mm²)
TiNC ALD(contamination O : 55% !)
TiNC PVD (contamination O : 5%)
TiNC ALD
TiNC PVD
Maximum du SEY

## Slide 18: Multicouche NbN/TiN
Courbe | Sans traitement | Conditionnement max
SEY max | 2,10 | 0,99
Emax | 250 | 200
Mesures SEY
Courbe de SEY en fonction de l’énergie du canon à électrons pour différentes doses d’électrons (C/mm²)
SEY inférieur à 1 après conditionnement

## Slide 19: Multicouche NbN/TiN
Mesures SEY
Conditionnement plus rapide pour le multicouche
Courbe de conditionnement en fonction de la dose d’électrons (C/mm²)
Multicouche PVD
TiNC PVD

## Slide 20: Conclusion
Si
TiNC PVD
Si
TiNC ALD
Rugosité : 0,5 nm
Rugosité : 0,6 nm
SEY : 1,01
SEY : 1,04
Faible contamination en Oxygène
Approche multicouche PVD TiN / NbN
SEY : 0,99
Forte contamination en Oxygène mais peu d’influence sur la valeur de SEY
Approche élaboration avec incorporation de carbone est satisfaisante car obtention de SEY proches de 1
Approche multicouche très satisfaisante car obtention de SEY < 1 et la vitesse de conditionnement est rapide
Perspectives : incorporation de carbone dans le multicouche
Rugosité : 0,8 nm
Etude du multipacting dans le banc du LPSC : Dépôt TiN sur Cu

## Slide 21: Conclusion
Environ 200 élaborations

## Slide 22
Merci de votre attention

## Slide 23
Back up

## Slide 24: Film mince de TiON élaboré par PEALD
Courbe de SEY en fonction de l’énergie du canon à électrons pour différentes doses d’électrons (C/mm²), P = 10-9 mbar
Echantillon
Canon à e-
Ecinétique = 0 - 4000 eV
Procédure de mesure de SEY par conditionnement (préparation de surface)
Temps
Dose d’électrons en C/mm2
0
e-
e- Secondaires
SEY =

## Slide 25: Film mince de TiON élaboré par PEALD
Courbe de SEY en fonction de l’énergie du canon à électrons pour différentes doses d’électrons (C/mm²), P = 10-9 mbar
e-
Canon à e-
Ecinétique = 500 eV
Temps
Dose d’électrons en C/mm2
0
1,7.10-4
Procédure de mesure de SEY par conditionnement (préparation de surface)
Echantillon

## Slide 26: Film mince de TiON élaboré par PEALD
Courbe de SEY en fonction de l’énergie du canon à électrons pour différentes doses d’électrons (C/mm²), P = 10-9 mbar
Temps
1,7.10-4
0
Procédure de mesure de SEY par conditionnement (préparation de surface)
Dose d’électrons en C/mm2
Echantillon
e-
e- Secondaires
Canon à e-
Ecinétique = 0 - 4000 eV

## Slide 27: Film mince de TiON élaboré par PEALD
Courbe de SEY en fonction de l’énergie du canon à électrons pour différentes doses d’électrons (C/mm²), P = 10-9 mbar
Canon à e-
Ecinétique = 500 eV
Temps
1,7.10-4
0
9,1.10-3
e-
Procédure de mesure de SEY par conditionnement (préparation de surface)
Dose d’électrons en C/mm2
Echantillon

## Slide 28: Film mince de TiON élaboré par PEALD
Courbe de SEY en fonction de l’énergie du canon à électrons pour différentes doses d’électrons (C/mm²), P = 10-9 mbar
Temps
1,7.10-4
9,1.10-3
0
Procédure de mesure de SEY par conditionnement (préparation de surface)
Dose d’électrons en C/mm2
Echantillon
e-
e- Secondaires
Canon à e-
Ecinétique = 0 - 4000 eV

## Slide 29: Film mince de TiON élaboré par PEALD
Courbe de SEY en fonction de l’énergie du canon à électrons pour différentes doses d’électrons (C/mm²), P = 10-9 mbar
Canon à e-
Ecinétique = 500 eV
Temps
1,7.10-4
9,1.10-3
0
1,2.10-1
e-
Procédure de mesure de SEY par conditionnement (préparation de surface)
Dose d’électrons en C/mm2
Echantillon

## Slide 30: Film mince de TiON élaboré par PEALD
Courbe de SEY en fonction de l’énergie du canon à électrons pour différentes doses d’électrons (C/mm²), P = 10-9 mbar
Courbe | Conditionnement max
SEY max | 1,16
SEY proche de 1
Temps
1,7.10-4
9,1.10-3
1,2.10-1
0
21h
Procédure de mesure de SEY par conditionnement (préparation de surface)
Dose d’électrons en C/mm2
Echantillon
e-
e- Secondaires
Canon à e-
Ecinétique = 0 - 4000 eV